Flat Glass Sizes

Standard size (Stock products)

| Thickness (mm) | Tolerance (mm) |
| --- | --- |
| 0.70 | ±0.1 |
| 1.10 | ±0.2 |
| 1.75 | ±0.2 |
| 2.00 | ±0.2 |
| 2.25 | ±0.2 |
| 2.75 | ±0.2 |
| 3.30 | ±0.2 |
| 3.80 | ±0.2 |
| 5.00 | ±0.2 |
| 5.50 | ±0.2 |
| 6.50 | ±0.2 |
| 7.50 | ±0.2 |
| 8.00 | ±0.2 |
| 9.00 | ±0.2 |
| 10.20 | ±0.3 |
| 11.00 | ±0.3 |
| 12.20 | ±0.3 |
| 13.00 | ±0.3 |
| 15.00 | ±0.3 |
| 15.30 | ±0.3 |
| 16.00 | ±0.5 |
| 18.00 | ±0.5 |
| 19.00 | ±0.5 |
| 20.00 | ±0.7 |
| 21.00 | ±0.7 |

| Sheet size | Thickness | Packaging |
| --- | --- | --- |
| 1150 × 850 mm | 0.7 mm – 21 mm | Small wooden box |
| 1700 × 1300 mm | 16 mm – 21 mm | Large wooden box |
| 2300 × 1700 mm | 3.3 mm - 15.3 mm | Large wooden box |

Special size

| Minimum size of the stock product | 700 × 575 mm |
| --- | --- |
| Maximum size of the stock product (For thickness from 5.5 to 9 mm) | 3000 × 2300 mm |

※From Schott Nippon Co., Ltd.’s TEMPAX FLOAT® catalogue